**Popis a základní vlastnosti**

ES-2830 TIX je preakcelerovaná, tereftalická nenasycená polyesterová tixotropická pryskyřice. Má vysokou mechanickou a chemickou odolnost. Má nízky styren obsah v porovnání s běžnými pryskyřicemi. FRP aplikace jsou doporučovány (vlnité plechy, nádrže, dodávky, trubky, sprchové kouty, nárazníky, budové panely apod.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Způsoby aplikace** | **Chemická struktura** |
| Ruční nanešení  Spray up | Akcelerace : ano  Kyselina : tereftalická |

**Vlastnosti v kapalné formě**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Jednotka** | **Hodnota** | **Metoda** |
| **Vzhled** | - | Kalná, nafilaovělá | - |
| **Viskozita**1 | cp | 1500 ± 300  (5 o/m) | ISO 2555 |
| 550 ± 100  (50 o/m) |
| **Obsah**  **monomeru** | % | 45 ± 3 | ISO 3251 |
| **Hustota** | g/cm3 | 1.10 ± 0.02 | ISO 1675 |
| **Čas zgelování**2 | min | 14 ± 2 | ISO 2535 |
| **Doba skladování** | měsíce | 3 | - |
| 1Brookfield DV II, 25 °C, 2 otáčky  225 °C, 1 ml MEK-P (Butanox M60) na 100 g vzorku | | | |

**Mechanické vlastnosti vytvrzené pryskyřice**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Jednotka** | **Hodnota**1 | **Metoda** |
| **Pevnost v tahu** | MPa | 65 ± 5 | ASTM D638 |
| **Model pružnosti v tahu** | GPa | 4.8 ± 0,4 | ASTM D638 |
| **Prodloužení při zlomení** | % | 1,3 ± 0.3 | ASTM D638 |
| **Deformace při zlomení** | % | 2,5 ± 0,3 |  |
| **Pevnost v ohybu** | MPa | 90 ± 10 | ASTM D790 |
| **Model pružnosti v ohybu** | GPa | 3.8 ± 0,3 | ASTM D790 |
| **Teplota tepelné výchylky (HDT)2** | °C | 95 ± 5 | ISO 75 A |
| **Tvrdost dopadu** | Kj/m2 | 9,6 ± 2 | ISO 180 |
| 1U plně vytvrzených pryskyřic, rozvrh tvrzení-24 hodin při 20°C, 4 hodiny při 90°C  2Tvdící rozvrh, – 24 hodin při 20°C, 4 hodiny pri 90°C, 3 hodiny při 120°C | | | |

**Podmínky skladování**

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

**Více informací**

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

http://www.eskim.com.tr/