**Popis a základní vlastnosti**

ES-BP-30-HV je preakcelerovaná vysoce viskózní polyesterové lepidlo. Je to lepící sloučenina obsahující krátké skelné vlákno specificky pro lepení a lepení GRP forem. Takové aplikace, včetně panelů, vnitřních ráml, žeber, vnitřních materiálů, připevňování těles k podlaze, kompozitních struktur a karosérií. Použití lepících past má vysokou pevnost ve smyku. Tato elastická pasta je vhodná pro univerzální použití. Může být použita mezi kovovými kompozity.

|  |  |
| --- | --- |
| **Způsoby aplikace** | **Chemická struktura** |
| Ruční nanešeníodlévání | Kyselina : OrtoftalickáAkcelerace : Ano |

**Vlastnosti v kapalné formě**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Jednotka** | **Hodnota** | **Metoda** |
| **Vzhled** | - | Průhledné | - |
| **Čas zgelování**2 | min | 15 ± 5 | ISO 584 |
| **Doba skladování** | měsíce | 3 | - |
| 125 °C, 0,5 g MEK-P (Butanox M60) na 50 g vzorku |

**Podmínky skladování**

Produkt by se měl skladovat na suchém, čistém a chladném místě (15-25°C) v uzavřených obalech. Doba spotřebování platí pro tyto teploty a je potřeba pamatovat, že při jejich překročení se zkracuje. Produkty se stejným číslem šarže a datem výroby se musí skladovat pospolu.

Další faktor ovlivňující životnost nenasycených polyesterových pryskyřic obsahujícíh styren je sluneční záření. Styren musí být polymerizován na slunci a produkty, které zkracují životnost produktu by měly být chráněny před slunečním zářením.

**Více informací**

ESKİM KİMYA

75.Yıl Osb Mahallesi 6. Cad. No:2 26110 ESKİŞEHİR TEL:0(222) 236 01 90 (ústředna)

FAKS: 0(222) 236 01 87

<http://www.eskim.com.tr/>